Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Институт Прикладной Математики и Механики

Кафедра «Теоретическая механика»

Отчет по научно-исследовательской работе

Экспериментальное определение модуля жесткости на растяжение толстых стержней

Выполнил: студентка группы 63604/1					Нестеренко К.В.

Руководитель: асп. каф. «Теоретическая механика»		Витохин Е.Ю.

Санкт-Петербург

2013

В ходе научной работы по теме «Экспериментальное определение модуля жесткости на растяжение толстых стержней» в течение первого семестра исследованы методы измерения напряженного состояния толстых стержней и способы описания их поведения при деформации. Получены соотношения, позволяющие описать поведение таких стержней.  Кроме того проведено численное моделирование поведения толстых стержней с позиции трехмерной теории.

Основные уравнения для описания поведения тонкостенной конструкции при деформации можно получить несколькими способами. В данной работе используется метод, предложенный Павлом Андреевичем Жилиным, который основан на фундаментальных законах механики применительно к двумерной или одномерной среде. Все особенности внутренней структуры конструкции содержатся в тензорах упругости. Уравнения для описания поведения стержня при деформации содержат три таких тензора – А, В и С. Все компоненты тензоров А и С могут быть найдены с помощью модуля Юнга и модуля сдвига. Значения дополнительных модулей упругости тензора В в настоящее время не известны. Воспользовались математическими моделями Балка Бернулли-Эйлера и Балка Тимошенко Для их нахождения необходимо провести ряд экспериментов с криволинейными стержнями и стержнями с естественной круткой. Дополнительные модули тензора упругости В малы по сравнению с известными модулями тензоров А и С. По этой причине необходимо знать погрешность измерительной установки и перехода от трехмерной теории к теории стержней. Соответственно мы воспользуемся такими моделями как балка Тимошенко и балка Бернулли-Эйлера, для того чтобы осуществить переход от деформации, которую мы измеряем, к жесткости и оценить  деформацию, которую мы можем получить при приложении той или иной силы.

Для проведения экспериментов на растяжение стержней был выбран тензорезистивный способ измерения механических величин, который подразумевает использование тензорезисторов и тензостанции, которая регистрирует изменения деформации. Существуют промышленные тензорезисторы с заранее известной погрешностью измерения, которая указывается в паспорте прибора. Однако с помощью таких тензодатчиков можно получить значение, которое будет уже пересчитано по классическим теориям давления и перемещения. Непосредственно искомое значение деформации позволяют получить тензорезисторы, соединенные по мостовой или полумостовой схеме.

В результате анализа соотношений теории стержней получено соотношение, которое позволяет оценить погрешность измерительной установки и перехода от трехмерной теории к теории стержней.

Для определения необходимой нагрузки, которую нужно приложить к образцам для того, чтобы результаты эксперимента остались в рамках теории упругости, но вместе с тем, деформация была больше погрешности измерительного прибора, была построена математическая модель, на основании который был проведен статический анализ в пакете Abaqus. В рамках этой модели было исследовано поведение трехмерного стержня при закреплении двумя способами – горизонтальным и вертикальным, а также перемещения точек сетки, на которую была разбита модель, при действии только силы гравитации и при приложении нагрузки 5 кг, 10 кг и 20 кг в концу стержня. Сделан вывод: при вертикальном закреплении влияние силы гравитации меньше чем при горизонтальном. Результаты, полученные с помощью пакета Abaqus представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  | E11 | E22 | E33 | U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 кг | -1,7·10-5 | 4,1·10-5 | -1,6·10-5 | -3,8·10-5 |
| 10кг | -3,4·10-5 | 9,3·10-5 | -2,5·10-5 | -7,4·10-6 |
| 20кг | 6,2·10-5 | 1,9·10-4 | -5·10-5 | -1,4·10-5 |

Далее планируется изготовить на лазерном станке несколько образцов стержней из полимера с разной площадью поперечного сечения. Кроме того, будет изготовлена установка для растяжения образцов и проведен ряд экспериментов, в ходе которых будет определена жесткость на растяжение толстых стержней в зависимости от площади сечения и проведено сравнение с результатами численного моделирования. Сравнение экспериментальных результатов с соотношениями стержневой теории позволит определить погрешность эксперимента и перехода от трехмерной теории к теории стержней.