## Slide 1: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАНИЯ УПРУГОГО ПРЕДВЕСТНИКА В УДАРНО НАГРУЖАЕМОМ АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ Д-16.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Кафедра теоретической механики
Институт проблем машиноведения РАН
Лаборатория физики разрушения
Выполнил:
студент гр. 63604/1 Ким В. М.
Научный руководитель:
профессор, д.ф.-м.н. Мещеряков Ю. И.
Санкт-Петербург
2015

## Slide 2: Цель работы:
Определение параметров дислокационной структуры из ударного эксперимента.
Задачи:
Провести экспериментальное исследование затухания упругого предвестника;
Получить определяющее уравнение для релаксирующей среды;
Вывести математическое выражение, описывающее кривую упругого предвестника.

## Slide 3: Функциональная схема установки и измерительного тракта
  ФД – фотодетекторы;
  ФИ – устройство формирования импульса;
  ЧМ – измеритель временных интервалов;
  П – поляроид;
  БЗ – блок задержки сигнала.
Рисунок 2 – Ударник с поддоном
Рисунок 1 – Схема установки

## Slide 4: Двухканальный лазерный интерферометр
Рисунок 3 – Схема интерферометра

## Slide 5: Результаты эксперимента
Chart: время (1 дел. = 2,5 нс)
 | 0 | 2 | 10 | 20 | 37 | 40 | 50 | 62 | 80 | 97 | 100 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 73 | 53 | 33 | 13 | -3 | -3
Рисунок 4 – Интерферограмма (1), профиль скорости свободной поверхности (2) для 2 мм мишени из сплава Д-16 при скорости ударника 250 м/с.

## Slide 6: Результаты эксперимента
Амплитуда предвестника, ГПА | Толщина мишени, мм
0,9 | 2
0,65 | 3
0,39 | 5
0,18 | 7
0,12 | 10
Таблица 1 – Сопоставление амплитуды предвестника с толщиной мишени

## Slide 7: Результаты эксперимента
Chart: толщина мишени, мм
| 2 | 3 | 5 | 7 | 10
 | 0.9 | 0.65 | 0.39 | 0.18 | 0.115

Рисунок 5 – Кривая затухания упругого предвестника в зависимости от толщины мишени.

## Slide 8: Определяющее уравнение Дьювола-Тейлора
(1)
(2)
(a)
(b)
(c)

## Slide 9: Решение системы:
(3)
(4)
(5)
(6)
где
и

## Slide 10: Решение системы:
(7)
(8)
(9)
(10)
u(x,0)=0 и ut(x,0)=0;
2) ut(o,t)=V(t) при t>0;
3) ut(0,t)=0 при t<0

## Slide 11: Решение системы:
(11)
(12)

## Slide 12: Решение системы:
(13)
(14)

## Slide 13: Решение системы:
(15)
(16)

## Slide 14: Решение системы:
(17)
(18)
(19)
(20)

## Slide 15: Решение системы:
(21)

## Slide 16: Заключение:
Проведена серия экспериментов по одноосному ударному нагружению алюминиевого сплава Д16;
Построена кривая зависимости амплитуды упругого предвестника от толщины мишени. Установлен её затухающий характер;
Получено определяющее уравнение для релаксирующей среды.
Выведено математическое соотношение, описывающее затухающий характер амплитуды упругого предвестника.

## Slide 17: Благодарю за внимание!

## Slide 19: Уравнение Дьювола-Тейлора
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.4)*
(1.5)
(1.6)

## Slide 20: Уравнение Дьювола-Тейлора
(1.7)