## Slide 1: ОПИСАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ GRAPHYNE НА ОСНОВЕ ПАРНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Выполнил: Уразлин В.С.
Научный руководитель: Подольская Е.А.

## Slide 2: Исследуемые структуры
graphene
γ-graphyne
6,6,12-graphyne
β-graphyne
α-graphyne
В рассматриваемых структурах материала электроны могут перемещаться по кристаллической решетке быстрее, чем в графене благодаря наличию тройных связей. В отличие от graphyne графен имеет запрещенную зону, что позволяет ему обладать большей электропроводностью.

## Slide 3: Синтез graphyne
Синтез графеновых материалов может включать использование подложек в подходах, связанных с недавно сообщенным синтезом графена на металлических поверхностях путем химического осаждения молекул органических предшественников из паровой фазы. Его выращивают на медной фольге.
New materials graphyne, graphdiyne, graphone, and graphane: review of properties,
synthesis, and application in nanotechnology, PubMed,Qing Peng , Albert K Dearden , Jared Crean

## Slide 4: Постановка задачи
Цели: исследование механических свойств аллотропных модификаций углерода.
Создание общей теории
Задачи: получение общей формы уравнений для определения упругих микроскопических констант материалов и нахождение их связи с макроскопическими.
Построение потенциала парного взаимодействия

## Slide 5: Математическая модель
Атомы соединены балками. Балки имеют поперечную и продольную жесткость, которые необходимо определить. Таким образом, количество степеней свободы уменьшается
Для получения жесткостей и связи микро - и макропараметров построены тензоры жесткости 4-го ранга. Условием устойчивого равновесия является положительная определенность тензора жесткости.

## Slide 6: α-graphyne
Атомы, образующие шестиугольник, остаются, остальные “игнорируются”.
Предполагается, что массы атомов между узлами решетки распределены равномерно, т. е. масса одного “забытого” атома переходит в ближайшую вершину.
Рис. 1.1. Структура α-graphyne
Рис. 1.2. Упрощенная модель α-graphyne

## Slide 7: γ-graphyne
Предполагается, что кольцо представляет собой правильный шестиугольник.
Массы “игнорируемых” атомов переходят к вершинам.
Красным цветом обозначен первый тип связи. Черным - второй.
Рис. 1.3. Структура γ-graphyne
Рис. 1.4. Упрощенная модель γ-graphyne

## Slide 8: β-graphyne
По мере увеличения/уменьшения длины связей возможен переход от одной структуры к другой.
Массы “игнорируемых” атомов в кольце идут к ближайшим вершинам.
Fig. 1.5 Стуктура β - graphyne
Fig. 1.6. Упрощенная модель β - graphyne

## Slide 9: Элементарная ячейка
Для всех ранее рассмотренных структур элементарная ячейка выбирается в виде ромба. Тензоры жесткости будут построены на примере γ-графена, поскольку в будущем эта структура может стать заменой графена.
Рис. 2. Элементарная ячейка graphyne
Xun Hou, Chunmei Li Guannan Li,Study of Electronic Structure, Thermal Conductivity, Elastic and Optical Properties of α, β, γ-Graphyne Faculty of Materials and Energy, January 2018
Materials 11(2)

## Slide 10: Расчетные формулы
Приведенные ниже формулы отвечают за жесткость между атомами, которые связаны различными связями
-
вектор положения атома решетки (узла),
взятый из рассматриваемого атома (альфа-номер узла)
.
A.M. Krivtsov. Elastic Properties of One-Atomic and Two-Atomic Crystals. Izd. Politekh. Univ., St. Petersburg, 2009, 126 p.
+ (E - ) (1)
(1.1)
(2)
(3)
В формуле 3 есть 2 два слагаемых,
которые позволяют моделировать различные типы соединений.

## Slide 11: Выбор базиса
Орты, которые определяют направления от определенного атома кристаллической решетки к его соседям
(-1;0)
(
(
Второй тип
(1;0)
(
(
Есть 3 связи первого типа и 3 связи второго типа.
Рис. 3. Первый тип узла
Рис. 4. Второй тип узла

## Slide 12: Разные ориентации
В будущем понадобятся векторы, которые будут отличаться для разных связей. a,b - длины звеньев (a в кольце, b вне него)
(-a;0)
(b
(a
Площадь элементарной ячейки
S
Рис 5. Обозначения длин

## Slide 13: Тензор жесткости для γ-graphyne
Рассматриваемая структура обладает симметрией упругих характеристик относительно двух ортогональных направлений. Тензор жесткости в двумерном случае будет иметь четыре независимых компоненты. Горизонтальное направление-кресло, вертикальное-зигзаг.
Модуль Юнга
Коэффициент Пуассона
A.M. Krivtsov. Deformation and fracture of solids with microstructure. M: Fizmatlit. 2007. 304 p.
С =
i,j = 1,2;i≠j

## Slide 14: Тензор жесткости для γ-graphyne
=
== =
=
=

## Slide 15: Определение микропараметров
Модуль Юнга и коэффициент Пуассона взяты из экспериментальных данных, и решается задача нелинейного программирования
> min
Условие устойчивого равновесия:
; ;
Тензор
В,была найдена разница между функциями упругих макропараметров

## Slide 16: 6,6,12-graphyne
Вводится еще одна пара продольных жесткостей cA3 и поперечных жесткостейcD3
Третий тип связи отмечен зеленым цветом
Рис. 6. 6,6,12-graphyne
Рис. 6.1. 6,6,12-graphyne с тремя типами связей

## Slide 17: 6,6,12-graphyne
Элементарная ячейка также представляет собой прямоугольник. Зная параметры решетки (длины 3 типов связей), вычисляется площадь элементарной ячейки. Кроме того, будет связь (-c;0)
Площадь элементарной ячейки
S
Рис. 7. Элементарная ячейка 6,6,12-graphyne
Рис. 7.1. Обозначение расстояний

## Slide 18: Связь между структурами
Подводя промежуточный итог, отмечается, что возможен переход от 6,6,12-графина к другим структурам. Для этого нужно изменить длину соединения (изменить площадь элементарной ячейки) и обнулить жесткость соединения. Ниже приведена возможная схема перехода.

## Slide 19: Упругие модули
Anisotropic Elastic Modulus, High Poisson’s ratio and Negative Thermal Expansion of Graphynes and Graphdiynes
Sergio A. Hernandez, Alexandre F. Fonseca * . Applied Physics Department, Institute of Physics “Gleb Wataghin”,
University of Campinas -
Таблица 1. Микропараметры материала
Name, graphyne | Graphene | Gamma | 6,6,12 | betta | alfa
cA1/cD1, n/m | 704.724/ 346.955 | 742.439/ 631.23 | 424.57/ 616.4 | 322.294/ 76.364 | 218.155/ 42.413
cA2/cD2, n/m | 704.724/ 346.955 | 449.530/ 149.14 | 412.154/ 128.887 | 40.172/ 111.776 | 218.155/ 42.413
cA3/cD3, n/m | - | - | 174.971/ 174.351 | - | -

## Slide 20: Упругие модули
Anisotropic Elastic Modulus, High Poisson’s ratio and Negative Thermal Expansion of Graphynes and Graphdiynes
Sergio A. Hernandez, Alexandre F. Fonseca * . Applied Physics Department, Institute of Physics “Gleb Wataghin”,
University of Campinas
Name | a,nm | b,nm | Elit N/ | Ecalc N/ | ʋlit | ʋcalc | 
Graphene | 1.42 | 1.42 | 300 | 298 | 0.29 | 0.33 | 13
Gamma-graphyne | 1.41 | 3.66 | 158 | 153.8 | 0.429 | 0.411 | 5
6,6,12-graphyne | 1.41 | 3.66 1.2© | 145.16 | 144.38 | 0.303 | 0.257 | 16
betta-graphyne | 3.7 | 1.41 | 93.6 | 92,5 | 0.52 | 0.49 | 6
alfa-graphyne | 1.41 | 1.41 | 42.8 | 42.86 | 0.72 | 0.70 | 3
Name | a,nm | b,nm |  |  | ʋlit | ʋcalc | 
Graphene | 1.42 | 1.42 | 300 | 298 | 0.29 | 0.33 | 13
Gamma-graphyne | 1.41 | 3.66 | 158 | 153.8 | 0.429 | 0.411 | 5
6,6,12-graphyne | 1.41 | 3.66 1.2© | 145.16 | 144.38 | 0.303 | 0.257 | 16
betta-graphyne | 3.7 | 1.41 | 93.6 | 92,5 | 0.52 | 0.49 | 6
alfa-graphyne | 1.41 | 1.41 | 42.8 | 42.86 | 0.72 | 0.70 | 3
© - обозначает длину третьей связи.
Таблица 2. Макропараметры материала

## Slide 21: γ-graphyne поведение при нагрузке
Рис. 8. График напряжения-деформации. Направление зигзаг.
Рис. 8.1. График напряжения-деформации. Направление кресло.
Steven W. Cranford , Markus J. Buehler , Mechanical properties of graphyne,
Carbon 49(13),p. 4111-4121,2011
На рисунке 8-8.1 показано линейное поведение материала почти до разрушения. Основываясь на этом факте, можно примерно оценить деформации и напряжения для построения потенциала взаимодействия

## Slide 22: Потенциал парного взаимодействия для γ-graphyne
При построении потенциала учитывались следующие предположения: вторая производная потенциала - жесткость. Максимальное напряжение составляет 107,5 ГПа, полученное по закону Гука, относительное удлинение-0,1848, наименьшая жесткость связи-149 Н / м. Кусочные значения будут нанесены на три интервала. Первый интервал предполагает положительную жесткость, на втором - меняется знак жесткости, на третьем - взаимодействия нет.
Steven W. Cranford , Markus J. Buehler , Mechanical properties of graphyne,
Carbon 49(13),p. 4111-4121,2011

## Slide 23: Результаты
Таким образом, критические деформации были найдены на основе значения критического напряжения.
Рис. 9. График напряжения-деформации. Направление кресло.
Рис. 9.1. График напряжения-деформации. Направление зигзаг.
На основе парного потенциала, построенного для двух различных направлений, получена зависимость напряжения от деформации.

## Slide 24: Результаты
Direction | Max stress*, GPA | Max strain* | Max stress, GPA | Max strain | ,% | ,%
Armchair | 45.33 | 0.112 | 51.86 | 0.096 | 13 | 13.3
Zigzag | 60.27 | 0.177 | 109.72 | 0.165 | 45 | 7
Direction | Max stress*, GPA | Max strain* | Max stress, GPA | Max strain |  | 
Armchair | 45.33 | 0.112 | 51.86 | 0.096 | 13 | 13.3
Zigzag | 60.27 | 0.177 | 109.72 | 0.165 | 45 | 7
*Yulin Yang,Xinmiao Xu, Mechanical properties of graphyne and its family – A molecular dynamics
investigation,Computational Materials Science, August 2012
Данные из другой работы* приведены в таблице. В отличие от предыдущего случая, использовался другой метод построения решения. Наибольшее изменение было показано по величине напряжения зигзага.

## Slide 25: Заключение
Получены продольные и поперечные жесткости балок, связывающих атомы
Тензоры жесткости для углеродных модификаций составляются для расчета напряженно-деформированного состояния.
Построены потенциалы деформации в двух направлениях
Производится оценка деформации и напряжения по сравнению с другими данными
На основе полученных микропараметров можно также смоделировать поведение других модификаций углерода.

## Slide 26
Спасибо за внимание!