## Slide 1: МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОГО АСФАЛЬТА В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ ANSYS
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Физико-механический институт
Студентка гр. 5030103/00101: Еремеева Н. Ю.
Научный руководитель: Михайлова Н. В.
Консультант: Васильева Д. Г.

## Slide 2
Используя сведения о составе теплого асфальта, создать модель с использованием модуля Ansys Material Designer и получить гомогенизированные свойства материала.
Калибровка модели материала.
Провести анализ применимости теплого асфальта путем оценки его статической прочности в условиях эксплуатации.
Исследование применимости теплого асфальта выбранного состава к использованию на автомобильных дорогах.
Цель:
Задачи:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

## Slide 3
Теплый асфальт изготавливается на основе маловязкого битума и требует укладки при температуре смеси от 40 до 80 °C, что сильно ниже температуры укладки горячего асфальта. Это позволяет снизить потребление энергии и производственные затраты.
Теплый асфальт интересен своим составом, в котором ключевую роль играют специальные химические добавки. Они позволяют снизить температуру производства и укладки асфальтобетонных смесей на 30 - 40 ⁰С.
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
3 / 17

## Slide 4: АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экологичность
Экономичность
Увеличение срока службы дорожного покрытия
Улучшение условий труда на асфальтовых заводах
Возможность затраты большого количества времени на транспортировку, укладку и уплотнение асфальтобетонных смесей
Высокие прочностные характеристики полученного покрытия
4 / 25
Все эти преимущества делают теплый асфальт актуальным объектом для исследований в области дорожного строительства.
4 / 17

## Slide 5: ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
WEB DESIGN
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available.
ПОДГОТОВКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫХ СВОЙСТВ И СРАВНЕНИЕ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА И АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ

## Slide 6: MATERIAL DESIGNER
Material Designer позволяет моделировать и проводить анализ микроструктуры материалов, вычислять их гомогенизированные свойства для элемента представительного объема (RVE).
Homogenization
Effective Properties
MD часто используется для моделирования композитов. При гомогенизации композитный материал заменяется условно однородным (гомогенным), физические характеристики которого интегрально совпадают с реальным материалом. Композиционный материал (композиты) — это материал, который представляет собой объёмное сочетание компонентов с чётко выраженной границей раздела.

## Slide 7: СЛУЧАЙ АНИЗОТРОПНОЙ МОДЕЛИ КОМПОЗИТА
Определяющее уравнение с учетом симметрии:
7 / 17
- тензор напряжений, - константы жесткости, – константы податливости, - тензор деформаций
Обобщенный закон Гука:

## Slide 8: СЛУЧАЙ АНИЗОТРОПНОЙ МОДЕЛИ КОМПОЗИТА
С учетом граничных условий и допущений получим матрицу для упругих свойств:
8 / 17
- тензор напряжений,
- тензор деформации
- модуль Юнга
- модуль сдвига
- коэффициент Пуассона

## Slide 9: ПОДГОТОВКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
 | Плотность, г/см^3 | Коэффициент теплового расширения, 10^(-5), C^-1 | Модуль Юнга, ГПа | Коэффициент Пуассона
Добавка Fischer Tropsch* | 1,82 | 1,89 | 3,10 | 0,39
Битум 60/90 | 1,60 | 6,50 | 4,50 | 0,22
Гранитный щебень | 2,60 | 0,26 | 10,00 | 0,25
Песок | 2,50 | 0,12 | 15,90 | 0,33
* - парафин Fischer Tropsch от компании Sasol. Fischer Tropsch - популярный модификатор для теплого асфальта, применяемый для улучшения физических и реологических свойств битума.

## Slide 10: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Геометрическая модель для вяжущего: битум(75%) и химическая добавка(25%)
Геометрическая модель: вяжущее(18%) и щебень(82%) (диапазон частиц 1,5 – 16,5мм)

## Slide 11: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Геометрическая модель: песок(73%) и
вяжущее(27%) (диапазон частиц 0,25 – 2,5мм)
Итоговая геометрическая модель: щебень&вяжущее(62,5%); песок&вяжущее(37,5%)

## Slide 12: СРАВНЕНИЕ С ТЕОРИЕЙ
 | Плотность, г/см^3 | Коэффициент теплового расширения, 10^(-5), C^-1 | Модуль Юнга, ГПа | Коэффициент Пуассона
Теоретические значения | 2,20 – 2,80 | 0,74 – 1,30 | 1,70 – 8,60 | 0,16 – 0,25
Полученные значения | 2,21 | 1,24 | 7,12 | 0,23
Вывод: полученные свойства материала соответствуют свойствам теплого асфальта.

## Slide 13: ЗАДАЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
1
2
Тело 1 – упрощенная модель колеса автомобиля
Материал: резина
Тело 2 – модель слоя асфальта
Материал: теплый асфальт
 | Плотность, г/см^3 | Модуль Юнга, ГПа | Коэффициент Пуассона
Резина | 1,20 | 0,01 | 0,49
Теплый асфальт | 2,21 | 7,12 | 0,23
Постановка задачи: Необходимо рассмотреть статическую задачу давления автомобиля на слой асфальта
a
b
c
h
D
Тело 1: h = 0,65 м, D = 0,3 м
Тело 2: a = 2 м, b = 1 м, c = 0,1 м
Согласно ОДМ 218.2.062 от 2015 года при проектировании дорожной одежды принимают схему нагружения конструкции колесом автомобиля в виде круговой площадки

## Slide 14: РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
14 /17
Максимальное значение по перемещениям слоя асфальта составило м.

## Slide 15: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
15 /17
Согласно ОДМ 218.3.119, 2019 при статическом нагружении для асфальтобетона предел прочности при сжатии составляет 33,5 МПа. Следовательно, значение предела прочности не превышено.
Максимальные эквивалентные напряжения составили МПа

## Slide 16: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для последующего создания модели была изучена теория и описаны особенности состава и структуры теплого асфальтобетона.
В несколько этапов была разработана геометрия модели теплого асфальта в модуле Ansys Material Designer.
Были вычислены гомогенизированные свойства материала рассматриваемого состава. Полученный материал соответствует заявленным свойствам теплого асфальта.
Была поставлена задача с использованием полученных свойств материала, и рассчитано напряженно-деформированное состояние слоя асфальта. Полученные результаты подтверждают, что рассмотренный материал может быть рассмотрен в качестве материала дорожного покрытия.

## Slide 17
Спасибо
за внимание