## Slide 1: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт прикладной математики и механики Кафедра “Теоретическая Механика” Институт Проблем Машиноведения Российской Академии Наук (ИПМаш РАН) Лаборатория: «Физика разрушений»
Выполнил студент группы № 63604/1: Яшин А. В.
Научный руководитель: профессор, д.ф.-м.н. Мещеряков Ю. И.
2015 год
Определение характеристик динамической прочности и пластичности материала в условиях ударного нагружения в диапазоне скоростей деформации 105 ÷ 107 с-1

## Slide 2
Теоретический анализ работы лазерного интерферометра смещения и лазерного дифференциального интерферометра;
Сборка, настройка и отладка двухканального скоростного интерферометра для измерения скорости свободной поверхности ударно нагружаемых мишеней;
Ударные испытания мишеней из алюминиевого сплава Д16;
Расшифровка интерферограмм;
Анализ результатов:
Определение средней скорости свободной поверхности U(t),
Определение величины дисперсии D(t)
Определение динамического предела текучести,
Определение дефекта массовой скорости.
Определение откольной прочности.
Цели и задачи исследования

## Slide 3: Фотография 37 мм легкогазовой метательной установки (пневмокопр)
Ствол
Вакуумная камера
Лазер
Осциллограф
Измерительный тракт
Баллон с газом (He)

## Slide 4: Схема установки
1 – вакуумная камера;
2 - концевые контакты запуска аппаратуры;
3 – мишень;
4 – ударник;
5 – направляющий поддон ударника;
6 – ствол пневмокопра;
7 – диафрагма;
8 - камера высокого давления;
9 - устройство прорыва мембраны;
ФД – фотодетекторы;
ФИ – устройство формирования импульса;
ЧМ – измеритель временных интервалов;
П – поляроид;
БЗ - блок задержки сигнала.

## Slide 5: Ударник и мишень
Металлический ударник
Направляющий стаканчик
Снаряд состоит из металлического ударника, изготовленного из того же материала, что и мишень и направляющего стаканчика, изготовленного из полиэтилена низкого давления или поликарбоната.
Направляющий стаканчик имеет три пояска, обеспечивающих плотное прилегание к стенкам ствола с целью исключения проникания толкающих его газов в область перед снарядом.
Исследуемый образец представляет собой шайбу, диаметром 52 мм и толщиной 2÷15 мм. В лабораторию образцы поступают уже в форме шайбы необходимого диаметра. Но основная поверхность требует обработки – шлифовки до зеркального состояния.
2÷15 мм
Ø 52 мм
Поверхность мишени, отполированная до зеркального блеска.

## Slide 6: Схема одноканального дифференциального интерферометра
1 – Свободная поверхность мишени;
2 – Полупрозрачное зеркало;
3 – Зеркало;
ФЭУ – Фотоэлектронные умножители;
АБВ и АГДВ – различные пути пройденные лазером.
ФЭУ
Лазер
1
2
Б
В
Г
Д
3
А

## Slide 7
Интерферограмма профиля скорости свободной поверхности в алюминии Д16 при скорости ударника 370 м/с
Chart: время, нс
| 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 56 | 60 | 65 | 73 | 77 | 87 | 94 | 100 | 109 | 124 | 135
 | 16 | 0 | -15 | -20 | -21 | -20 | 0 | 21 | 0 | -20 | 0 | 15 | 0 | -11 | 0 | 14 | 0 | -10 | -17 | -16 | -18 | -16 | -18 | -16 | 0 | 20 | 0 | -19 | 4 | 0

## Slide 8
Интерферограмма профиля скорости свободной поверхности в алюминии Д16 при скорости ударника 451 м/с
Chart: время, нс
| 0 | 40 | 51 | 200 | 250 | 300 | 340 | 350 | 355 | 375 | 380 | 390 | 400 | 410 | 445 | 470 | 530 | 600 | 625 | 650 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1020 | 1070 | 1200 | 1270 | 1360 | 1400 | 1480 | 1600
 | 11 | 11 | 19 | 27.5 | 33.5 | 40 | 49 | 27.5 | 20 | 6 | 43 | 15 | 40 | 27.5 | 20 | 21 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 30 | 52 | 30 | 9 | 30 | 33 | 30 | 27 | 27 | 28 | 30 | 50
Алюминий Д16
Скорость ударника 451 м/с
Толщина мишени 15 мм
Толщина ударника 3 мм
Постоянная интерферометра 100 м/с

## Slide 9
Средняя скорость частиц V(t) и дисперсия скорости частиц D(t)
V(t) - изменение во времени средней скорости части;
N(t) - изменение числа биений интерференционного сигнала;
𝜆0 - длина волны лазерного излучения;
𝜏з - время задержки лазерного луча в плече задержки интерферометра.
D(t) - изменение ширины распределения частиц по скоростям (или корень из дисперсии скорости частиц) ;
Uint - постоянная интерферометра;
k - контрастность интерференционного сигнала.

## Slide 10: Профиль скорости и вариация для алюминия Д16 (скорость ударника 370 м/с)
Chart: время, нс
| 90 | 100 | 110 | 120 | 270 | 350 | 410 | 430 | 445 | 450 | 460 | 465 | 470 | 480 | 485 | 490 | 550 | 560 | 610 | 650 | 730 | 770 | 870 | 930 | 1010 | 1090 | 1190 | 1240 | 1250
 | 0 | 15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 90 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 320 | 330 | 335 | 330 | 335 | 330 | 335 | 330 | 315 | 290 | 265 | 240 | 220 | 215 | 220
 | 0 | 12.5 | 26.5 | 37.5 | 28.5 | 0
1
2
3

## Slide 11
Профиль скорости свободной поверхности в алюминии Д16 при скорости ударника 451 м/с
Chart: время, нс
| 40 | 50 | 60 | 190 | 300 | 340 | 360 | 375 | 380 | 385 | 387 | 390 | 400 | 415 | 440 | 470 | 480 | 530 | 630 | 700 | 760 | 810 | 880 | 1020 | 1065 | 1100 | 1170 | 1260 | 1420 | 1480 | 1600
 | 0 | 15 | 30 | 35 | 45 | 60 | 90 | 120 | 145 | 180 | 210 | 240 | 265 | 290 | 295 | 290 | 295 | 300 | 295 | 300 | 285 | 260 | 235 | 185 | 180 | 185 | 190 | 185 | 185 | 180 | 165
 | 0 | 25.5 | 26 | 26 | 25.8

## Slide 12
Динамические характеристики
материала
Yдин - динамический предел текучести;
𝜎HEL - нормальное напряжение на упругом предвестнике;
𝜎отк – откольная прочность;
𝜈 – коэффициент Пуассона;
Cl - продольная скорость звука;
𝜌 – плотность материала мишени;
C0- гидростатическая скорость;
UHEL- упругий предел Гюгонио;
W – величина откольной прочности;
Uуд – скорость ударника;
Ufs /max – максимальное значение скорости свободной поверхности на плато импульса сжатия;
Uдеф – дефект массовой скорости.
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 13: Расчет динамических характеристик
Для алюминиевого сплава Д-16:
Из временного профиля:
Скорость ударника 370 м/с:
Скорость ударника 451 м/с:

## Slide 14
Пульсации скорости, количественно характеризуемые дисперсией скорости частиц, могут трансформироваться в реальные дефекты структуры только при выполнении определенных условий. Порог такой трансформации определяется условием:
Критерий перехода в структурно неустойчивое состояние
D – дисперсия скорости;
U – средняя скорость свободной поверхности.
Решающим фактором в смене режима мезо-макро энергообмена является отношение скорости изменения дисперсии к среднему ускорению, а отношение D/U является просто весовым коэффициентом в критерии. Отсюда вытекает, что с целью управления динамической пластичностью материала необходимо воздействовать либо на скорость изменения дисперсии, либо на скорость изменения средней скорости мезочастиц.
(1)

## Slide 15
Для применения критерия воспользуемся наиболее крутым участком профиля вариации скорости AB, т.е. там, где скорость ее изменения dD/dt максимальна. На профиле средней скорости это соответствует участку A’B’ Для участков AB и A'B' имеем:
D = 36,5 м/с; u = 250 м/с; dD/dt = 0,5 ·1011 см/с; du/dt = 2 ·1011 см/с.
Подставляя эти данные в выражение (1), получим значение < 1 , т.е. критерий перехода в структурно-неустойчивое состояние не выполняется.
(1)
Проверка критерия перехода в структурно неустойчивое состояние (370 м/с)

## Slide 16
Из анализа профиля скорости свободной поверхности получаем следующие значения и подставляем их в критерий (1):
D = 87,3·102 м/с; u = 295·102 м/с; dD/dt = 38 ·1011 м/с; du/dt = 0,87 м/с.
В соответствии с критерием (1), при скорости ударника Uуд = 451 м/с материал переходит в структурно-неустойчивое состояние.
(1)
Проверка критерия перехода в структурно неустойчивое состояние (451 м/с)

## Slide 17: Выводы:
Проведенные экспериментальные исследования алюминиевого сплава Д-16 показывают, что в зависимости от скорости деформации в ударной волне могут реализоваться два различных режима динамического деформирования.
Первый режим, так называемый "допороговый режим динамического деформирования" реализуется в том случае, когда скорость изменения вариации массовой скорости в ударной волне ниже скорости изменения средней скорости (ускорения).
Второй режим, наоборот, реализуется при условии, что скорость изменения вариации массовой скорости выше массового ускорения.
Указанные выводы подтверждаются аналитической обработкой полученных в эксперименте временных профилей массовой скорости и вариации скорости для двух ударных нагружений мишеней из сплава Д-16: 370 м/с и 451 м/с.

## Slide 18
Спасибо за внимание!