## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО КОМПОЗИТА
Выполнил: Студент гр. 5030103/90201 | М.Е. Шульга
Руководитель: Доцент ВШТМиМФ, к.т.н | Г.В. Ваганов
Консультант: Инженер ОЭМ, ПИШ «Цифровой инжиниринг», СПбПУ | Д.Д. Ожгибесова
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

## Slide 2
Актуальность
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
2/14
Цель: получить математическую модель биорезорбируемого композиционного материала
Классические материалы
Перспективные материалы
Проблемы:
эффект «stress-shielding»
раздражение мягких тканей
необходимость повторной операции
Проблемы:
разное время биорезорбирования
невысокая прочность
Волокнистые композиционные материалы (ВКМ)
Фиксирующие импланты для лечения переломов

## Slide 3
Задачи
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
3/14
Лит. обзор мех. свойств БП
1
Лит. обзор моделей микромеханики
4
Исследование биодеградации свойств
2
ММ БД свойств БП
3
ММ ВКМ
5
ММ слоистого БВПКМ
6
Расчет оптимальной структуры укладки
7
Численное моделирование НДС, сравнение с аналитическим решением
8
Схема задач ВКР

## Slide 4
Полимер | PLA | PLLA | PGLA | PDLLA | PCL | PGA
Модуль упругости, ГПа | 0,35-3,5 | 2-6 | 1-3 | 1-3,5 | 0,2-0,4 | 6-7
Прочность на изгиб, МПа | 113-142 | 109-145 | 65 | 95-130 | 16-29 | 195-375
Прочность на растяжение, МПа | 21-60 | 50-80 | 40-55 | 20-60 | 20-30 | 60-80
Срок потери прочности, мес. | - | 6 | 1,5-2 | 1-2 | 6 | 1-2
Срок полной резорбции, мес. | - | 24-72 | 18-24 | 12-16 | 24-48 | 6-12
Степень кристалличности, % | - | 37 | - | - | - | 45-55
Температура плавления, | 150-162 | 175 | - | 120-170 | 59-64 | 220-225
Температура стеклования, | 45-60 | 60-65 | 52 | 55-60 | -60 | 35-40
Gogolewski S. Bioresorbable polymers in trauma and bone surgery // Injury. 2000. № 31. P. 28. DOI: 10.1016/s0020-1383(00)80020-0
Daniels A.U., Melissa K.C., Kirk P. A. Mechanical properties of biodegradable polymers and composites proposed for internal fixation of bone // J. of applied biomaterials. 1990. № 1. P. 57. DOI: 10.1002/jab.770010109
Middleton, JC., Tipton AJ. Synthetic biodegradable polymers as orthopedic devices // Biomaterials. 2000. № 21 (23). P. 2335. DOI: 10.1016/s0142-9612(00)00101-0
Vroman, I., Tighzert L. Biodegradable Polymers: review // Materials. 2009. № 2. P. 307. DOI: 10.3390/ma2020307
Holland S.J., Tighe BJ. Biodegradable polymers // Advances in pharmaceutical science, 1992. № 6. P. 101.
Nair, L.S., Laurencin C.T. Biodegradable polymers as biomaterials // Progr. Polym. Sci. 2007. № 32. P. 762. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2007.05.017
Tiainen J., Soini Y., Tormala P. [et al.] Self-reinforced polylactide/polyglycolide 80/20 screws take more than 1½ years to resorb in rabbit cranial bone // J. Biomed. Mater. Res. 2004. № 70B. P. 49. DOI: 10.1002/jbm.b.30013
Dunne, M., Corrigan, O. I., & Ramtoola, Z. (2000). Influence of particle size and dissolution conditions on the degradation properties of polylactide-co-glycolide particles. Biomaterials, 21(16), 1659–1668. doi:10.1016/s0142-9612(00)00040-5
МКМ | PGLA (2) | PDLLA (3)
PLLA (1) | M12 | M13
PGLA (2) |  | M23
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Обзор механических свойств биорезорбируемых полимеров
4/14
Матрица
Волокно
М
1
2

## Slide 5
Молекулярный вес
Прочность
Масса
время 
Pietrzak W. S., Sarver D. R., Verstynen M. L. Bioabsorbable polymer science for the practicing surgeon //The Journal of craniofacial surgery. – 1997. – Т. 8. – №. 2. – С. 87-91.
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Определение модели биодеградации свойств
5/14
Свойство p

## Slide 6
волокно
матрица
продольное направление
поперечное направление
Муйземнек А. Ю., Иванова Т. Н., Карташова Е. Д. Сопоставление результатов экспериментального и расчетного определения эффективных характеристики упругих свойств полимерных слоистых композитов из углеи стеклотканей //Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2021. – №. 2. – С. 88-105.
правило смесей (Rule of Mixture – ROM);
модифицированное правило смесей (Modified Rule of Mixture – MROM);
модель Халпина – Цая (Halpin-Tsai);
модель Чамиса (Chamis);
модели Хашина – Розена (Hashin and Rosen) и Кристенсена (Christensen);
модель Мори – Танака (Mori – Tanaka);
модель двойного включения (Double inclusion model – D-I);
мостиковая модель (Bridging mode).
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Обзор моделей микромеханики
6/14

## Slide 7
Chart: Vf
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
t=0,0 | 1.5 | 1.5789 | 1.6667 | 1.7647 | 1.875 | 2 | 2.1429 | 2.3077 | 2.5 | 2.7273 | 3
t=0,5 | 1.4515 | 1.5303 | 1.6181 | 1.7166 | 1.8278 | 1.9545 | 2.1 | 2.2689 | 2.4674 | 2.7039 | 2.9906
t=1,0 | 1.034 | 1.1061 | 1.189 | 1.2854 | 1.3988 | 1.5341 | 1.6984 | 1.902 | 2.1613 | 2.5022 | 2.971
t=1,25 | 0.57768 | 0.62822 | 0.68845 | 0.76145 | 0.85177 | 0.9664 | 1.1167 | 1.3223 | 1.6208 | 2.0932 | 2.9545
t=1,5 | 0.22761 | 0.25074 | 0.27909 | 0.31468 | 0.36068 | 0.42242 | 0.50966 | 0.64231 | 0.86833 | 1.3397 | 2.931
Chart: Vf
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
t=0,0 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | 3
t=0,5 | 1.4515 | 1.6054 | 1.7593 | 1.9133 | 2.0672 | 2.2211 | 2.375 | 2.5289 | 2.6828 | 2.8367 | 2.9906
t=1,0 | 1.034 | 1.2277 | 1.4214 | 1.6151 | 1.8088 | 2.0025 | 2.1962 | 2.3899 | 2.5836 | 2.7773 | 2.971
t=1,25 | 0.57768 | 0.81536 | 1.053 | 1.2907 | 1.5284 | 1.7661 | 2.0038 | 2.2415 | 2.4791 | 2.7168 | 2.9545
t=1,5 | 0.22761 | 0.49795 | 0.76828 | 1.0386 | 1.309 | 1.5793 | 1.8496 | 2.12 | 2.3903 | 2.6606 | 2.931
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Математическая модель монослоя слоистого БВПКМ
7/14
М12
ROM
БД

## Slide 8
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Математическая модель слоистого БВПКМ
8/14
Марица жесткости монослоя в ЛСК
Марица жесткости слоистого БВПКМ
Марица жесткости монослоя в ГСК
x
ЛСК
ГСК
z
x
y
y
k – номер слоя
1
2
…
l
t
– доля толщины слоя во всем слоистом БВПКМ
t
l
x
y

## Slide 9
Gay D. Composite materials: design and applications. – CRC press, 2022.
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Расчет оптимальной толщины слоистого БВПКМ. Алгоритм
9/14
Федоров В. Г. Импрессионные переломы костей нижних конечностей. – 2017.
Расчет укладки слоистого КМ
Расчет НДС монослоя
7
1
2
для
от
3
1
для
4
5
6
2
3
Расчетная схема

## Slide 10
Chart: Vf
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
M12 | 6.1538 | 5.5944 | 5.1282 | 4.7337 | 4.3956 | 4.1026 | 3.8462 | 3.6199 | 3.4188 | 3.2389 | 3.0769
M13 | 5 | 4.7357 | 4.4922 | 4.2674 | 4.0592 | 3.866 | 3.6862 | 3.5185 | 3.3618 | 3.2149 | 3.0769
M23 | 5 | 4.7948 | 4.6295 | 4.4974 | 4.3936 | 4.3144 | 4.257 | 4.2192 | 4.1997 | 4.1971 | 4.2105
Chart: Vf
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
M12 | 6.3593 | 5.7496 | 5.2467 | 4.8247 | 4.4655 | 4.156 | 3.8867 | 3.6502 | 3.4408 | 3.2541 | 3.0964
M13 | 5.5375 | 5.1812 | 4.8588 | 4.5662 | 4.2996 | 4.0558 | 3.8321 | 3.6263 | 3.4362 | 3.2601 | 3.0964
M23 | 5.5375 | 5.2874 | 5.0846 | 4.9208 | 4.7898 | 4.6869 | 4.6086 | 4.5522 | 4.5156 | 4.4974 | 4.4963
Chart: Vf
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
M12 | 182.8664 | 59.7222 | 30.5704 | 18.7717 | 12.7716 | 9.2914 | 7.0906 | 5.6121 | 4.5755 | 3.8278 | 3.2236
M13 | 2000 | 163.0351 | 55.6372 | 27.829 | 16.6989 | 11.1552 | 8.0022 | 6.0429 | 4.7492 | 3.8664 | 3.2236
M23 | 2000 | 1253.9611 | 875.9743 | 652.8214 | 508.2599 | 408.5272 | 336.505 | 282.6565 | 241.2864 | 208.8079 | 182.8664
Chart: Vf
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
M12 | 8.9273 | 7.5188 | 6.5172 | 5.7499 | 5.1441 | 4.6544 | 4.2504 | 3.9111 | 3.6209 | 3.3672 | 3.1373
M13 | 20.9812 | 15.5341 | 11.9835 | 9.5395 | 7.7848 | 6.4815 | 5.486 | 4.7069 | 4.083 | 3.5712 | 3.1373
M23 | 20.9812 | 18.3273 | 16.2919 | 14.6817 | 13.3764 | 12.297 | 11.3899 | 10.617 | 9.9508 | 9.3707 | 8.8611
Chart: ±ϕ, град.
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85
t=1 мес | 4.1792 | 4.106 | 3.9798 | 3.7974 | 3.5617 | 3.291 | 3.236 | 3.1817 | 3.1289 | 3.078 | 3.0298 | 2.985 | 2.9444 | 2.9086 | 2.8786 | 2.855 | 2.8385 | 2.8296 | 2.8289 | 2.8367 | 2.8532 | 2.8783 | 2.912 | 2.954 | 3.0039 | 3.0611 | 3.433 | 3.8813 | 4.3283 | 4.7235 | 5.0405 | 5.2685 | 5.405
t = 0 мес | 3.8147 | 3.7204 | 3.5642 | 3.3493 | 3.0836 | 2.7845 | 2.7231 | 2.6619 | 2.6012 | 2.5414 | 2.483 | 2.4264 | 2.372 | 2.3205 | 2.2723 | 2.2279 | 2.1879 | 2.1527 | 2.1229 | 2.0988 | 2.0809 | 2.0693 | 2.0642 | 2.0658 | 2.074 | 2.0885 | 2.2462 | 2.5015 | 2.7929 | 3.0726 | 3.3106 | 3.4892 | 3.5993
t = 0.5 мес | 3.8556 | 3.7624 | 3.6075 | 3.3937 | 3.1291 | 2.831 | 2.7699 | 2.709 | 2.6487 | 2.5894 | 2.5316 | 2.4757 | 2.4223 | 2.3718 | 2.3248 | 2.2818 | 2.2434 | 2.2101 | 2.1824 | 2.1606 | 2.1451 | 2.1361 | 2.1339 | 2.1384 | 2.1495 | 2.1672 | 2.3403 | 2.6095 | 2.9121 | 3.2004 | 3.4444 | 3.6269 | 3.7391
t=1.5 мес | 5.0171 | 5.1005 | 5.2422 | 5.4087 | 5.4971 | 5.3507 | 5.2852 | 5.2103 | 5.1298 | 5.0495 | 4.978 | 4.9262 | 4.9081 | 4.9393 | 5.0359 | 5.2121 | 5.4782 | 5.8388 | 6.2927 | 6.8339 | 7.4532 | 8.1397 | 8.8815 | 9.667 | 10.4849 | 11.3246 | 15.5418 | 19.2394 | 22.0847 | 24.0948 | 25.4276 | 26.252 | 26.6962
t=1.25 мес | 4.6017 | 4.5826 | 4.5369 | 4.4464 | 4.2964 | 4.0984 | 4.0584 | 4.0204 | 3.9857 | 3.9559 | 3.9326 | 3.9176 | 3.9127 | 3.9199 | 3.9408 | 3.977 | 4.0296 | 4.0997 | 4.1877 | 4.2934 | 4.4164 | 4.5558 | 4.7104 | 4.8787 | 5.0589 | 5.2493 | 6.2886 | 7.3293 | 8.24 | 8.9652 | 9.4991 | 9.858 | 10.0631
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Расчет оптимальной толщины слоистого БВПКМ. Результаты
М12
°
М12
°


мес.
мес.
мес.
мес.
М12
10/14

## Slide 11
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Моделирование НДС слоистого БВПКМ. Постановка ГУ
x=1, y=1, z=1,
rx=1, ry=1, rz=1
x=0, y=1, z=1,
rx=1, ry=1, rz=1
Nx=30 Н/мм
Y
X
t
l
ЛСК
ГСК
*PART_COMPOSITE
11/14
M12
мес.
MAT_54

## Slide 12
Парметры | Ls-Dyna | Python | Разница, %
ГСК |  |  | 
, МПа | 2,50E+07 | 2,50E+07 | 0,00
, МПа | 0 | 3,13E-16 | 0,00
, МПа | -8,20E+06 | -8,20E+06 | 0,05
, м/м | 0,0314 | 0,0314 | 0,14
, м/м | -0,0203 | -0,0203 | 0,11
, м/м | 0 | -1,77E-18 | 0,00
ЛСК |  |  | 
, МПа | 2,38E+07 | 2,38E+07 | 0,13
, МПа | 1,17E+06 | 1,17E+06 | 0,17
, МПа | 9,75E+06 | 9,75E+06 | 0,04
, м/м | 0,0127 | 0,0127 | 0,04
, м/м | -0,00158 | -0,00157 | 0,41
, м/м | -0,0249 | -0,0249 | 0,08
Парметры | Ls-Dyna | Python | Разница, %
ГСК |  |  | 
 | 2,50E+07 | 2,50E+07 | 0,00
 | 0 | 3,13E-16 | 0,00
 | -8,20E+06 | -8,20E+06 | 0,05
 | 0,0314 | 0,0314 | 0,14
 | -0,0203 | -0,0203 | 0,11
 | 0 | -1,77E-18 | 0,00
ЛСК |  |  | 
 | 2,38E+07 | 2,38E+07 | 0,13
 | 1,17E+06 | 1,17E+06 | 0,17
 | 9,75E+06 | 9,75E+06 | 0,04
 | 0,0127 | 0,0127 | 0,04
 | -0,00158 | -0,00157 | 0,41
 | -0,0249 | -0,0249 | 0,08
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Моделирование НДС слоистого БВПКМ. Результаты. Сравнение
12/14
, Па
, Па
, Па

## Slide 13
Выполненные задачи:
В ходе литературного обзора определены механических свойств биорезорбируемых полимеров;
В ходе литературного обзора выбрана модель микромехании
Реализован расчет анизотропных свойств однонаправленного монослоя, в ходе которого определена ММ на микроуровне;
Разработана ММ для слоистого БВПКМ;
Реализована программа для математического моделирования свойств, проектирования структуры и расчета НДС слоистого БВПКМ;
С помощью разработанной программы решена частная задача расчета импланта;
Проведена верификация результатов аналитического расчета НДС с результатами расчета в конечно-элементной постановке. Погрешность верификации составила менее 1%.
13/14
М.Е. Шульга (shulgame@bk.ru)
Заключение

## Slide 14
Спасибо за внимание!
В качестве дальнейшего развития работы необходимо уточнить данные для БП и вида их кривой биодеградации, а также рассмотреть использование более точных моделей микромеханики для моделирования
свойств БВПКМ и возможность включения влияния температуры и нелинейного поведения (текучести). С постепенным развитием можно также получить компьютерную модель, позволяющую проводить расчеты геометрически сложных изделий.