## Slide 1: Исследование применимости композитных труб для магистральных подводных трубопроводов
Студент: Капитонова А. А.
Консультант: Васильева Д. Г.
Научный руководитель: Журавлева Е.Ю.

## Slide 2: Преимущества композитов:
легкость
широкая вариативность свойств
устойчивость к химическому воздействию
высокая прочность
тепло-, звуко- и гидроизоляция

## Slide 3: Цель
Определение возможности практического применения труб из композитных материалов армированных стекловолокном в подводных трубопроводах

## Slide 4: Постановка задачи
Создание материла
Исследование зависимости прочностных свойств от угла намотки
Выбор оптимальной модели трубы
Сбор и вычисление нагрузок, действующих на модель
Выполнение расчета НДС трубы
Анализ результатов

## Slide 5: Параметры материала
Тип композита:
однонаправленный композит армированный волокнами
Материалы компонентов:
матрица: АRALDITE LY-1564 epoxy resin с отвердителем
армирующие волокна: E-glass fiber
Характеристики модели:
Объемная доля армирующего компонента
Диаметром волокна

## Slide 6: Свойства составляющих материалов
 | Эпоксидная смола | Стекловолокно
Плотность ρ, кг/ | 1160 | 2600
Модуль Юнга Е, ГПа | 7,85 | 73
Коэффициент Пуассона ν | 0,09 | 0,22
Модуль объемного расширения К, ГПа | 32 | 43,45
Модуль сдвига G, ГПа | 36 | 29,95
 | Эпоксидная смола | Стекловолокно
 | 1160 | 2600
Модуль Юнга Е, ГПа | 7,85 | 73
Коэффициент Пуассона ν | 0,09 | 0,22
Модуль объемного расширения К, ГПа | 32 | 43,45
Модуль сдвига G, ГПа | 36 | 29,95
Источники: https://korsil.ru/wp-content/uploads/2017/04/Araldite-LY-1564-3486-3487.pdf
Библиотека Composite_Materials Ansys

## Slide 7: Гомогенизация материала
Правила смешивания
Правила смешивания используются для оценки свойств материала композита на основе свойств волокна и материала матрицы.

## Slide 8: Свойства полученного материала
Плотность ρ, кг/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1880 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 8,34 | 6,72 | 8,34 | 40,47 | 18,06 | 18,06
1880 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 8,34 | 6,72 | 8,34 | 40,47 | 18,06 | 18,06

## Slide 9: Матрица упругих коэффициентов
Закон Гука:
.
ортотропность
X
Y
Z

## Slide 10: Расчетная модель
Длина: 1 метр
Толщина: три слоя толщиной 1,26 мм
Намотка: для

## Slide 11: Ориентация волокон
Ориентация волокон материала для угла 55°
Ориентация волокон материала для угла 63°
Ориентация волокон материала для угла 30°
Ориентация волокон материала для угла 45°

## Slide 12: Сеточная сходимость
Chart: Сеточная сходимость
| 15 | 12 | 9 | 6
 | 13.096 | 14.46 | 14.6 | 14.65
Чтобы исключить влияние размера элемента на результат, проведено исследование сеточной сходимости. Средний размер элемента менялся от 15 до 6 мм с шагом 3 мм.

## Slide 13: Параметры сетки
Тип элементов | Количество узлов | Количество элементов | Средний размер элемента, мм
Quad4 | 1898 | 1872 | 12

## Slide 14: Граничные условия и нагрузки
В качестве граничных условий используются условия жесткого закрепления на обоих торцах трубы
В качестве нагрузки задается внутреннее давление, направленное по нормали и приложенное ко всей боковой поверхности трубы

## Slide 15: Критерий разрушения
Используемый критерий разрушения: критерий максимальных напряжений, определяет критические значения для каждой компоненты тензора напряжений
Растяжение по X, МПа | Растяжение по Y, МПа | Растяжение по Z, МПа
1250 | 37 | 37
Сжатие по X, МПа | Сжатие по Y, МПа | Сжатие по Z, МПа
-650 | -125 | -125
Сдвиг XY, МПа | Сдвиг ХZ, МПа | Сдвиг ZY, МПа
86 | 86 | 86
Источник: статья Orthotropic elastic properties and stress limits of glass and carbon fiber-reinforced_tbl2_335445233

## Slide 16: Результаты (труба 30)
Разрушение первого слоя начинается при давлении
10,8 МПа, а разрушение всех слоев – при
11,7 МПа.
Chart: Исследование разрушения трубы с углом намотки 30 градусов
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.7
Слой 2 | 0.34284 | 0.42853 | 0.51424 | 0.59994 | 0.68566 | 0.77137 | 0.85708 | 0.92564 | 0.94277 | 0.98562 | 1.0028
Слой 1 | 0.35838 | 0.44796 | 0.53756 | 0.62714 | 0.71674 | 0.80633 | 0.89593 | 0.96759 | 0.9855 | 1.0303 | 1.0482
Слой 3 | 0.37175 | 0.46467 | 0.55763 | 0.65056 | 0.74351 | 0.83645 | 0.92937 | 1.0037 | 1.0223 | 1.0688 | 1.0874
Разрушение 3-го слоя | 0 | 1.1
Разрушение 1-го слоя | 0 | 1.1
Полное разрушение | 0 | 1.1

## Slide 17: Результаты (труба 45)
Разрушение первого слоя начинается при давлении 5,55 МПа, а разрушение всех слоев – при
5,85 МПа.
Chart: Исследование разрушения трубы с углом намотки 45 градусов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 5.55 | 5.7 | 5.85
Слой 2 | 0.172 | 0.344 | 0.517 | 0.689 | 0.861 | 0.947 | 0.95575 | 0.982 | 1.007
Слой 1 | 0.177 | 0.353 | 0.53 | 0.706 | 0.883 | 0.948 | 0.98022 | 1.007 | 1.033
Слой 3 | 0.181 | 0.361 | 0.542 | 0.722 | 0.903 | 0.993 | 1.0018 | 1.029 | 1.056
Разрушение 3-го слоя | 0 | 1.1
Разрушение 1-го слоя | 0 | 1.1
Полное разрушение | 0 | 1.1

## Slide 18: Результаты (труба 55)
Разрушение первого слоя начинается при давлении
3,95 МПа, а разрушение всех слоев – при 4,05 МПа.
Chart: Исследование разрушения трубы с углом намотки 55 градусов
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.95 | 4 | 4.05
Слой 2 | 0.124 | 0.249 | 0.373 | 0.498 | 0.622 | 0.747 | 0.871 | 0.983 | 0.996 | 1.008
Слой 1 | 0.126 | 0.252 | 0.378 | 0.504 | 0.63 | 0.756 | 0.882 | 0.995 | 1.008 | 1.02
Слой 3 | 0.127 | 0.255 | 0.382 | 0.509 | 0.637 | 0.764 | 0.892 | 1.006 | 1.02 | 1.03
Разрушение 3-го слоя | 0 | 1.1
Разрушение 1-го слоя | 0 | 1.1
Полное разрушение | 0 | 1.1

## Slide 19: Результаты (труба 63)
Разрушение первого слоя начинается совпадает с разрушением всех слоев и происходит при 3,25 МПа.
Chart: Исследование разрушения трубы с углом намотки 63 градусов
| 1 | 2 | 3 | 3.25
Слой 2 | 0.30885 | 0.6177 | 0.92655 | 1.0038
Слой 1 | 0.31056 | 0.62112 | 0.93168
Слой 3 | 0.31207 | 0.62414 | 0.93624 | 1.0142
Полное разрушение | 0 | 1.1

## Slide 20: Коэффициент запаса в разных слоях при критической нагрузке
Коэффициент запаса для угла 30°
Коэффициент запаса для угла 45°
Коэффициент запаса для угла 55°
Коэффициент запаса для угла 63°

## Slide 21: Нагрузки (теория)
Источник:
СТО Газпром 23.70502006 (DNVOSF101) МОРСКОЙ СТАНДАРТ DNVOSF101 ПОДВОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

## Slide 22: Нагрузки (расчет)
Так как значение большинства нагрузок из перечня напрямую зависит от объекта (расходный режим, рельеф дна, течения, остальные части системы трубопровода и т.д.), то будет рассмотрена лишь часть нагрузок:
Весовая(вес трубы и газа в ней + сила выталкивания)
Внешнее давление
Внутренне давление
А – внутреннее давление, соответствующее одному из участков северного потока-2;
В – внешнее гидростатическое давление соответствующее глубине 30 метров;
С – сила тяжести;
D – результирующая веса газа и выталкивающей сила, приложена к поверхности трубы;
Нагрузка давлением
Силовые нагрузки

## Slide 23: Результаты (1)
Эквивалентные напряжения по Мизесу в 3-м слое, МПа
Обратное значение коэффициента запаса в 3-м слое
Соответствующий коэффициент запаса
λ= 1/0,6 = 1,66

## Slide 24: Результаты (2)
Исследование потери устойчивости, перемещения, мм

## Slide 25: Результаты (3)
Зависимость коэффициентов запаса от длинны трубы
Длина трубы, м | Коэффициент запаса прочности | Коэффициент запаса потери устойчивости
1 | 1,56 | 14,68
2 | 1,45 | 4,05
3 | 1,42 | 1,83
3,25 | 1,40 | 1,56
3,5 | 1,39 | 1,05

## Slide 26: Итоги
Проведено исследование прочностных свойств труб из однонаправленного композитного материала с матрицей из эпоксидной смолы и армирующей составляющей в виде стекловолокна и их соответствия нормам для подводных трубопроводов.
Сделан вывод, что применение таких труб возможно при допущении, что расстояние между опорами не будет превышать 3,25 метра.