АННОТАЦИЯ

Тема: «Определение эффективных упругих характеристик материала с трещинами»

Автор: Лапин Р.Л.

Научный руководитель: Кузькин В.А.

В данной работе исследовано влияние взаимодействия трещин на ортотропные свойства материала с трещинами при различных постановках –одно семейство трещин, два (три различных угла) и три семейства параллельных трещин.Всего пять различных постановок.Для каждой из постановки исследован диапазон плотностей, причем для каждой определенной плотности проведено 450-650реализаций усреднения результатов.

Целью данной работы является исследование влияния взаимодействия трещин на орторопные свойства материала с трещинами. А также оценить границы применимости подхода невзаимодействия для описания ортотропных свойств материала с трещинами.

В ходе исследования показано, что даже для постановок в которых отсутствует геометрическая ортотропия –два и три семейства наклоненных семейств трещин, наблюдается незначительноевлияние взаимодействия на ортотропные свойства материала. Отклонение тензора податливости во всех постановках не превышает 5-6%, что позволяет сделать заключение -при решении задач, связанных с орторопными свойствами материала с трещинами, можно ограничиваться подходом невзаимодействия. Данное заключение позволяет значительно упростить дальнейшие расчеты.

Наличие неоднородностей, например, трещин или порв материале может значительно изменять его упругие свойства–наличие трещин в материале может менять значение компонент тензора жесткости в несколько раз.

Задача влияния трещин на свойства материала в котором они находятся рассматриваются в различных областях науки -механика твердого тела, геофизика, материаловеденье, а также в областях, связанных с нефтегазодобычей.

,