## Slide 1: Моделирование процессов начальной стадии ядерного цикла в тепловыделяющей сборке
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Высшая школа теоретической механики и математической физики
Выполнила: студентка группы 5040103/20401 Шабанова В.К.
Научный консультант: Ефимов-Сойни Н.К. к.т.н.

## Slide 2: Тепловыделяющая сборка (ТВС)
Тепловыделяющая сборка (ТВС) — машиностроительное изделие, содержащее делящиеся вещества и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счёт осуществления управляемой ядерной реакции.
неравномерность температурных полей по высоте сборки
неравномерное распределение полей флюенса нейтронов, вызывающее изменение геометрических размеров элементов конструкции
ползучесть под действием температуры и радиации
усилие осевого поджатия и действие потока теплоносителя
Notes: Во время реакции ТВС выделяют тепло и нагревают воду. Она испаряется и вращает турбину, генерирующую электричество. ТВС работает в сложных условиях, характеризующихся различными изменяющимися во времени факторами. К ним относятся неравномерность температурных полей по высоте сборки, неравномерное распределение полей флюенса нейтронов для наиболее выгоревшей ТВС, вызывающее изменение геометрических размеров элементов конструкции, ползучесть под действием температуры и радиации, усилие осевого поджатия и действие потока теплоносителя

## Slide 3: Радиационный рост
Формоизменение материала в отсутствие приложенного напряжения при облучении энергетическими частицами. Радиационный рост характеризуется отсутствием изменения объёма.
Рисунок – Формоизменение трубного образца при радиационном росте.
Радиационно-термическая ползучесть
Под действием постоянных нагрузок особенно при высоких температурах, а также при наличии радиационного излучения, материалы с течением времени испытывают рост деформаций.

## Slide 4: Цели и задачи
Цель: учесть радиационный рост и терморадиационную ползучесть конструкционных элементов ТВС-К изготовленных из циркониевых сплавов
Задачи:
Создание пользовательских моделей материалов, описывающих радиационный рост и терморадиационную ползучесть;
Верификация разработанных моделей материалов;
Создание модели тепловыделяющей сборки на начальной стадии ядерного цикла с использованием пользовательских моделей материалов.

## Slide 5
Флакс или плотность потока нейтронов ( – это количество нейтронов, проходящих через единичную площадку за единицу времени.
Флакс и флюенс
где F – флюенс нейтронов, а f – плотность потока нейтронов (флакс).
Флюенс нейтронов, относится к общему количеству нейтронов, проскочивших через определенную поверхность или объем за определенный период времени.
Notes: Оба понятия важны для анализа и контроля ядерных реакций и процессов в ядерных реакторах.

## Slide 6
Постановка задачи. Реализация. Методика.
Рисунок – Кривые ползучести при постоянной температуре (слева) и стадии ползучести (справа).
,
где A, B, Q – эмпирические коэффициенты; - плотность потока быстрых нейтронов (флакс), ; –эффективное напряжение, МПа; – температура, °К
Выведенные аппроксимирующие зависимости для сплавов Э110опт и Э635:
Материал | Коэффициенты |  | 
 | B, | A, | Q,
Э110опт |  |  | 
Э635 |  |  | 
Материал | Коэффициенты |  | 
Э110опт |  |  | 
Э635 |  |  | 
Таблица 1 – Коэффициенты ползучести циркониевых сплавов
6/15
Notes: - Под действием постоянных нагрузок особенно при высоких температурах, а также при наличии радиационного излучения, материалы с течением времени испытывают рост деформаций. Данное явление называется ползучестью материала, а закон изменения деформации с течением времени определяется экспериментально (т.н. кривая ползучести). Кривые ползучести получают при испытаниях на растяжение при постоянных температуре (T=const) и напряжении (σ=const). Пример кривых приведен на рисунке 12.
- При расчетах конструкции интерес представляет первая и вторая стадии, поскольку третья предшествует разрушению материала (стадия неустановившейся ползучести и установившейся) - Чаще всего используют уравнения ползучести, которые соответствуют гипотезе о геометрическом подобии кривых ползучести при разных напряжениях и одинаковых температурах (менее подробная, но более простая).
- На основе анализа экспериментальных данных реакторных испытаний выведены следующие аппроксимирующие зависимости для сплавов Э110опт и Э63

## Slide 7
Постановка задачи. Реализация. Методика.
Таблица – Коэффициенты роста циркониевых сплавов
Рисунок – Кривая деформации осевого радиационного роста циркониевого сплава.
Выведены следующие аппроксимирующие зависимости для скорости деформации роста сплавов Э110опт и Э635 в продольном направлении
где S,G – коэффициенты, приведенные в таблице 2; F– флюенс, см-2
Материал | Коэффициенты | 
 | S | G
Э110опт |  | 
Э635 |  | 
Материал | Коэффициенты | 
 | S | G
Э110опт |  | 
Э635 |  | 
Тензор скорости деформации с учётом анизотропной природы явлений:
где , - компоненты тензора, выраженные через продольную скорость деформации; – коэффициенты, определяющие соотношение между компонентами тензора на главной диагонали.
7/15
Notes: - Эксплуатация циркониевых сплавов в условиях активной зоны ядерного реактора выявила их способность к формоизменению при отсутствии силового нагружения. Явление заключается в линейном росте длины образца при практически неизменном объеме.
- Эффект распространён среди материалов с анизотропной ГПУ кристаллической решеткой и характерен, в частности, для циркония. Анизотропия обуславливает неоднородное перераспределением дефектов кристаллической решетки при облучении, что вызывает сокращение решетки в одном направлении и рост в других.
- Общий характер описанного явления продемонстрирован для цилиндрических заготовок на рисунке
- Одной из характерных особенностей радиационного роста циркониевых сплавов является наличие ускоренной стадии при высоких флюенсах (см. рисунок 13)
- На основе анализа экспериментальных данных реакторных испытаний выведены следующие аппроксимирующие зависимости для скорости деформации роста сплавов Э110опт и Э635 в продольном направлении
- Учитывая анизотропную природу явления, тензор скорости деформаций радиационного роста для модели в ВИС «Прочность» записывается следующим образом
- Компоненты деформации радиационного роста полагаются необратимо зависящими от времени и флюенса.
- Колебания температуры также не должны оказывать влияния на деформации роста.

## Slide 8: Верификация радиационно-термической ползучести. Аналитическое решение
Рисунок – Схема нагружения толстостенной трубы
Граничные условия:
– внутренний радиус, а – наружный,
– сила реакции на торце,
p – внутреннее давление, n - показатель степени напряжений в законах ползучести Э110опт и Э635,
σ0 – среднее нормальное напряжение
Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – М.: Машиностроение, 1975. – 400 с

## Slide 9
Верификация радиационно-термической ползучести. Численное решение
Chart: Радиус, м
| 0.02 | 2.043466E-2 | 2.0869330000000002E-2 | 2.13232E-2 | 2.1777000000000001E-2 | 2.2230800000000002E-2 | 2.2684700000000002E-2 | 2.3138499999999999E-2 | 2.35923E-2 | 2.40462E-2 | 2.4500000000000001E-2 | 2.4961400000000002E-2 | 2.5422899999999998E-2 | 2.5884299999999999E-2 | 2.63457E-2 | 2.68072E-2 | 2.72686E-2 | 2.7730000000000001E-2 | 2.8191500000000001E-2 | 2.8652900000000002E-2 | 2.9114300000000003E-2 | 2.9557199999999999E-2 | 0.03
Радиальные напряжения (Аналитическое решение) | -1000000 | -924239.7945 | -853162.2648 | -783535.2512 | -718225.8938 | -656875.0754 | -599156.8919 | -544813.603 | -493575.949 | -445201.3605 | -399500.2082 | -355565.6319 | -313992.6311 | -274631.6991 | -237320.6227 | -201912.0213 | -168293.0479 | -136338.2335 | -105933.1005 | -76991.3873 | -49414.7358 | -24149.3414 | 0
Радиальные напряжения (Пользовательсикй материал) | -967310 | -910190 | -853080 | -785930 | -718790 | -659230 | -599670 | -546840 | -494010 | -456270 | -418530 | -347500 | -314350 | -276000 | -237650 | -203110 | -168580 | -137380 | -106180 | -78005 | -49828 | -29930 | -10033
Окружные напряжения (Аналитическое решение) | 2600000 | 2524239.7945 | 2453162.2648 | 2383535.2512 | 2318225.8938 | 2256875.0754 | 2199156.8919 | 2144813.603 | 2093575.949 | 2045201.3605 | 1999500.2082 | 1955565.6319 | 1913992.6311 | 1874631.6991 | 1837320.6227 | 1801912.0213 | 1768293.0479 | 1736338.2335 | 1705933.1005 | 1676991.3873 | 1649414.7358 | 1624149.3414 | 1600000
Окружные напряжения (Пользовательский материал) | 2568600 | 2511400 | 2454300 | 2387200 | 2320000 | 2260500 | 2200900 | 2148000 | 2095200 | 2057500 | 2019700 | 1948700 | 1915500 | 1877200 | 1838800 | 1804300 | 1769800 | 1738600 | 1707400 | 1679200 | 1651000 | 1631100 | 1611200
Осевые напряжения (Аналитическое решение) | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
Осевые напряжения (Пользовательский материал) | 800580 | 800580 | 800570 | 800570 | 800560 | 800560 | 800560 | 800550 | 800550 | 800550 | 800550 | 800540 | 800540 | 800540 | 800540 | 800540 | 800540 | 800530 | 800530 | 800530 | 800530 | 800530 | 800530
P = 1 МПа
Температура 300°C и 350°C
Рисунок – Распределение компонент напряжений в стенке цилиндра
4 года
внутренний радиус
наружный радиус
длина трубы

## Slide 10
Chart: Время, сек
| 2.0000000000000001E-9 | 4.0000000000000002E-9 | 6.9999999999999998E-9 | 1E-8 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 20000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000 | 28000000 | 30000000 | 32000000 | 34000000 | 36000000 | 38000000 | 40000000 | 42000000 | 44000000 | 46000000 | 48000000 | 50000000 | 52000000 | 54000000 | 56000000 | 58000000 | 60000000 | 62000000 | 64000000 | 66000000 | 68000000 | 70000000 | 72000000 | 74000000 | 76000000 | 78000000 | 80000000 | 82000000 | 84000000 | 86000000 | 88000000 | 90000000 | 92000000 | 94000000 | 96000000 | 98000000 | 100000000
Деформации внешнего радиуса (Аналитический расчет) | 0.0021534 | 0.0021534 | 0.0021534 | 0.0021534 | 0.0029694 | 0.0037854 | 0.0046014 | 0.0054174 | 0.0062334 | 0.0070494 | 0.0078654 | 0.0086814 | 0.0094974 | 0.010313 | 0.011129 | 0.011945 | 0.012761 | 0.013577 | 0.014393 | 0.015209 | 0.016025 | 0.016841 | 0.017657 | 0.018473 | 0.019289 | 0.020105 | 0.020921 | 0.021737 | 0.022553 | 0.023369 | 0.024185 | 0.025001 | 0.025817 | 0.026633 | 0.027449 | 0.028265 | 0.029081 | 0.029897 | 0.030713 | 0.031529 | 0.032345 | 0.033161 | 0.033977 | 0.034793 | 0.035609 | 0.036425 | 0.037241 | 0.038057 | 0.038873 | 0.039689 | 0.040505 | 0.041321 | 0.042137 | 0.042953
Деформации внутреннего радиуса (Аналитический расчет) | 0.0040108 | 0.0040108 | 0.0040108 | 0.0040108 | 0.0058468 | 0.0076828 | 0.0095188 | 0.011355 | 0.013191 | 0.015027 | 0.016863 | 0.018699 | 0.020535 | 0.022371 | 0.024207 | 0.026043 | 0.027879 | 0.029715 | 0.031551 | 0.033387 | 0.035223 | 0.037059 | 0.038895 | 0.040731 | 0.042567 | 0.044403 | 0.046239 | 0.048075 | 0.049911 | 0.051747 | 0.053583 | 0.055419 | 0.057255 | 0.059091 | 0.060927 | 0.062763 | 0.064599 | 0.066435 | 0.068271 | 0.070107 | 0.071943 | 0.073779 | 0.075615 | 0.077451 | 0.079287 | 0.081123 | 0.082959 | 0.084795 | 0.086631 | 0.088467 | 0.090303 | 0.092139 | 0.093975 | 0.095811
Деформации внешнего радиуса (Пользовательский материал) | 0.0003685 | 0.00073701 | 0.0012898 | 0.0018426 | 0.0026692 | 0.0034923 | 0.0043131 | 0.0051324 | 0.0059507 | 0.0067684 | 0.0075857 | 0.0084027 | 0.0092195 | 0.010036 | 0.010853 | 0.01167 | 0.012486 | 0.013303 | 0.01412 | 0.014936 | 0.015753 | 0.01657 | 0.017387 | 0.018204 | 0.019021 | 0.019837 | 0.020654 | 0.021471 | 0.022288 | 0.023106 | 0.023923 | 0.02474 | 0.025557 | 0.026374 | 0.027191 | 0.028009 | 0.028826 | 0.029643 | 0.030461 | 0.031278 | 0.032096 | 0.032913 | 0.033731 | 0.034548 | 0.035366 | 0.036184 | 0.037001 | 0.037819 | 0.038637 | 0.039455 | 0.040273 | 0.04109 | 0.041908 | 0.042726
Деформации внутреннего радиуса (Пользовательский материал) | 0.00073997 | 0.00148 | 0.00259 | 0.0037 | 0.0055467 | 0.00739 | 0.009231 | 0.01107 | 0.012909 | 0.014747 | 0.016585 | 0.018422 | 0.020259 | 0.022096 | 0.023933 | 0.02577 | 0.027607 | 0.029445 | 0.031282 | 0.033119 | 0.034956 | 0.036794 | 0.038631 | 0.040469 | 0.042306 | 0.044144 | 0.045982 | 0.047819 | 0.049657 | 0.051495 | 0.053333 | 0.055171 | 0.057009 | 0.058847 | 0.060685 | 0.062524 | 0.064362 | 0.0662 | 0.068039 | 0.069877 | 0.071716 | 0.073554 | 0.075393 | 0.077232 | 0.079071 | 0.08091 | 0.082749 | 0.084588 | 0.086427 | 0.088266 | 0.090105 | 0.091944 | 0.093784 | 0.095623
Chart: Время, сек
| 2.0000000000000001E-9 | 4.0000000000000002E-9 | 6.9999999999999998E-9 | 1E-8 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 20000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000 | 28000000 | 30000000 | 32000000 | 34000000 | 36000000 | 38000000 | 40000000 | 42000000 | 44000000 | 46000000 | 48000000 | 50000000 | 52000000 | 54000000 | 56000000 | 58000000 | 60000000 | 62000000 | 64000000 | 66000000 | 68000000 | 70000000 | 72000000 | 74000000 | 76000000 | 78000000 | 80000000 | 82000000 | 84000000 | 86000000 | 88000000 | 90000000 | 92000000 | 94000000 | 96000000 | 98000000 | 100000000
Деформации внешнего радиуса (Аналитический расчет) | 0.0021534 | 0.0021534 | 0.0021534 | 0.0021534 | 0.0037052 | 0.0052569 | 0.0068086 | 0.0083603 | 0.009912 | 0.011464 | 0.013015 | 0.014567 | 0.016119 | 0.017671 | 0.019222 | 0.020774 | 0.022326 | 0.023878 | 0.025429 | 0.026981 | 0.028533 | 0.030084 | 0.031636 | 0.033188 | 0.03474 | 0.036291 | 0.037843 | 0.039395 | 0.040946 | 0.042498 | 0.04405 | 0.045602 | 0.047153 | 0.048705 | 0.050257 | 0.051808 | 0.05336 | 0.054912 | 0.056464 | 0.058015 | 0.059567 | 0.061119 | 0.06267 | 0.064222 | 0.065774 | 0.067326 | 0.068877 | 0.070429 | 0.071981 | 0.073533 | 0.075084 | 0.076636 | 0.078188 | 0.079739
Деформации внутреннего радиуса (Аналитический расчет) | 0.0040108 | 0.0040108 | 0.0040108 | 0.0040108 | 0.0075021 | 0.010994 | 0.014485 | 0.017976 | 0.021468 | 0.024959 | 0.02845 | 0.031942 | 0.035433 | 0.038924 | 0.042416 | 0.045907 | 0.049399 | 0.05289 | 0.056381 | 0.059873 | 0.063364 | 0.066855 | 0.070347 | 0.073838 | 0.07733 | 0.080821 | 0.084312 | 0.087804 | 0.091295 | 0.094786 | 0.098278 | 0.10177 | 0.10526 | 0.10875 | 0.11224 | 0.11573 | 0.11923 | 0.12272 | 0.12621 | 0.1297 | 0.13319 | 0.13668 | 0.14017 | 0.14367 | 0.14716 | 0.15065 | 0.15414 | 0.15763 | 0.16112 | 0.16461 | 0.16811 | 0.1716 | 0.17509 | 0.17858
Деформации внешнего радиуса (Пользовательский материал) | 0.0003685 | 0.00073701 | 0.0012898 | 0.0018426 | 0.0034099 | 0.0049698 | 0.0065261 | 0.0080806 | 0.0096342 | 0.011187 | 0.012741 | 0.014294 | 0.015847 | 0.0174 | 0.018954 | 0.020507 | 0.022061 | 0.023615 | 0.025168 | 0.026723 | 0.028277 | 0.029831 | 0.031385 | 0.03294 | 0.034495 | 0.03605 | 0.037605 | 0.03916 | 0.040715 | 0.04227 | 0.043826 | 0.045382 | 0.046937 | 0.048493 | 0.050049 | 0.051605 | 0.053162 | 0.054718 | 0.056275 | 0.057831 | 0.059388 | 0.060945 | 0.062502 | 0.06406 | 0.065617 | 0.067175 | 0.068732 | 0.07029 | 0.071848 | 0.073406 | 0.074964 | 0.076522 | 0.078081 | 0.079639
Деформации внутреннего радиуса (Пользовательский материал) | 0.00073997 | 0.00148 | 0.00259 | 0.0037 | 0.0072072 | 0.010707 | 0.014204 | 0.017698 | 0.021192 | 0.024686 | 0.02818 | 0.031673 | 0.035167 | 0.038661 | 0.042156 | 0.04565 | 0.049145 | 0.05264 | 0.056135 | 0.059631 | 0.063126 | 0.066622 | 0.070118 | 0.073615 | 0.077111 | 0.080608 | 0.084105 | 0.087603 | 0.0911 | 0.094598 | 0.098096 | 0.10159 | 0.10509 | 0.10859 | 0.11209 | 0.11559 | 0.11909 | 0.12259 | 0.12609 | 0.12959 | 0.13309 | 0.13659 | 0.14009 | 0.14359 | 0.14709 | 0.15059 | 0.1541 | 0.1576 | 0.1611 | 0.1646 | 0.1681 | 0.17161 | 0.17511 | 0.17861
Chart: Время, сек
| 2.0000000000000001E-9 | 4.0000000000000002E-9 | 6.9999999999999998E-9 | 1E-8 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 20000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000 | 28000000 | 30000000 | 32000000 | 34000000 | 36000000 | 38000000 | 40000000 | 42000000 | 44000000 | 46000000 | 48000000 | 50000000 | 52000000 | 54000000 | 56000000 | 58000000 | 60000000 | 62000000 | 64000000 | 66000000 | 68000000 | 70000000 | 72000000 | 74000000 | 76000000 | 78000000 | 80000000 | 82000000 | 84000000 | 86000000 | 88000000 | 90000000 | 92000000 | 94000000 | 96000000 | 98000000 | 100000000
Деформации внешнего радиуса (Аналитический расчет) | 0.0021333 | 0.0021333 | 0.0021333 | 0.0021333 | 0.0023306 | 0.0025279 | 0.0027252 | 0.0029225 | 0.0031197 | 0.003317 | 0.0035143 | 0.0037116 | 0.0039089 | 0.0041061 | 0.0043034 | 0.0045007 | 0.004698 | 0.0048953 | 0.0050925 | 0.0052898 | 0.0054871 | 0.0056844 | 0.0058817 | 0.0060789 | 0.0062762 | 0.0064735 | 0.0066708 | 0.0068681 | 0.0070653 | 0.0072626 | 0.0074599 | 0.0076572 | 0.0078545 | 0.0080517 | 0.008249 | 0.0084463 | 0.0086436 | 0.0088409 | 0.0090381 | 0.0092354 | 0.0094327 | 0.00963 | 0.0098273 | 0.010025 | 0.010222 | 0.010419 | 0.010616 | 0.010814 | 0.011011 | 0.011208 | 0.011405 | 0.011603 | 0.0118 | 0.011997
Деформации внутреннего радиуса (Аналитический расчет) | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.0044039 | 0.0048478 | 0.0052916 | 0.0057355 | 0.0061794 | 0.0066233 | 0.0070672 | 0.007511 | 0.0079549 | 0.0083988 | 0.0088427 | 0.0092866 | 0.0097304 | 0.010174 | 0.010618 | 0.011062 | 0.011506 | 0.01195 | 0.012394 | 0.012838 | 0.013281 | 0.013725 | 0.014169 | 0.014613 | 0.015057 | 0.015501 | 0.015945 | 0.016389 | 0.016833 | 0.017276 | 0.01772 | 0.018164 | 0.018608 | 0.019052 | 0.019496 | 0.01994 | 0.020384 | 0.020827 | 0.021271 | 0.021715 | 0.022159 | 0.022603 | 0.023047 | 0.023491 | 0.023935 | 0.024378 | 0.024822 | 0.025266 | 0.02571 | 0.026154
Деформации внешнего радиуса (Пользовательский материал) | 0.00036826 | 0.00073653 | 0.001289 | 0.0018414 | 0.0020427 | 0.0022435 | 0.002444 | 0.0026441 | 0.0028439 | 0.0030434 | 0.0032427 | 0.0034418 | 0.0036407 | 0.0038394 | 0.004038 | 0.0042364 | 0.0044347 | 0.0046329 | 0.0048311 | 0.0050291 | 0.0052271 | 0.005425 | 0.0056228 | 0.0058206 | 0.0060183 | 0.006216 | 0.0064137 | 0.0066113 | 0.0068089 | 0.0070065 | 0.0072041 | 0.0074016 | 0.0075991 | 0.0077966 | 0.0079941 | 0.0081916 | 0.0083891 | 0.0085866 | 0.008784 | 0.0089815 | 0.0091789 | 0.0093764 | 0.0095738 | 0.0097713 | 0.0099687 | 0.010166 | 0.010364 | 0.010561 | 0.010758 | 0.010956 | 0.011153 | 0.011351 | 0.011548 | 0.011746
Деформации внутреннего радиуса (Пользовательский материал) | 0.0007336 | 0.0014672 | 0.0025677 | 0.0036682 | 0.0041161 | 0.0045635 | 0.0050106 | 0.0054573 | 0.0059038 | 0.0063499 | 0.0067959 | 0.0072416 | 0.0076871 | 0.0081325 | 0.0085777 | 0.0090228 | 0.0094677 | 0.0099126 | 0.010357 | 0.010802 | 0.011247 | 0.011691 | 0.012136 | 0.01258 | 0.013025 | 0.013469 | 0.013913 | 0.014358 | 0.014802 | 0.015246 | 0.01569 | 0.016134 | 0.016579 | 0.017023 | 0.017467 | 0.017911 | 0.018355 | 0.018799 | 0.019244 | 0.019688 | 0.020132 | 0.020576 | 0.02102 | 0.021464 | 0.021908 | 0.022352 | 0.022797 | 0.023241 | 0.023685 | 0.024129 | 0.024573 | 0.025017 | 0.025461 | 0.025905
Э110опт при Т=300 °C
Chart: Время, сек
| 2.0000000000000001E-9 | 4.0000000000000002E-9 | 6.9999999999999998E-9 | 1E-8 | 2000000 | 4000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 12000000 | 14000000 | 16000000 | 18000000 | 20000000 | 22000000 | 24000000 | 26000000 | 28000000 | 30000000 | 32000000 | 34000000 | 36000000 | 38000000 | 40000000 | 42000000 | 44000000 | 46000000 | 48000000 | 50000000 | 52000000 | 54000000 | 56000000 | 58000000 | 60000000 | 62000000 | 64000000 | 66000000 | 68000000 | 70000000 | 72000000 | 74000000 | 76000000 | 78000000 | 80000000 | 82000000 | 84000000 | 86000000 | 88000000 | 90000000 | 92000000 | 94000000 | 96000000 | 98000000 | 100000000
Деформации внешнего радиуса (Аналитический расчет) | 0.0021333 | 0.0021333 | 0.0021333 | 0.0021333 | 0.0024362 | 0.002739 | 0.0030419 | 0.0033448 | 0.0036476 | 0.0039505 | 0.0042533 | 0.0045562 | 0.004859 | 0.0051619 | 0.0054647 | 0.0057676 | 0.0060705 | 0.0063733 | 0.0066762 | 0.006979 | 0.0072819 | 0.0075847 | 0.0078876 | 0.0081904 | 0.0084933 | 0.0087962 | 0.009099 | 0.0094019 | 0.0097047 | 0.010008 | 0.01031 | 0.010613 | 0.010916 | 0.011219 | 0.011522 | 0.011825 | 0.012128 | 0.01243 | 0.012733 | 0.013036 | 0.013339 | 0.013642 | 0.013945 | 0.014248 | 0.01455 | 0.014853 | 0.015156 | 0.015459 | 0.015762 | 0.016065 | 0.016368 | 0.01667 | 0.016973 | 0.017276
Деформации внутреннего радиуса (Аналитический расчет) | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.0046414 | 0.0053228 | 0.0060043 | 0.0066857 | 0.0073671 | 0.0080485 | 0.00873 | 0.0094114 | 0.010093 | 0.010774 | 0.011456 | 0.012137 | 0.012819 | 0.0135 | 0.014181 | 0.014863 | 0.015544 | 0.016226 | 0.016907 | 0.017588 | 0.01827 | 0.018951 | 0.019633 | 0.020314 | 0.020996 | 0.021677 | 0.022358 | 0.02304 | 0.023721 | 0.024403 | 0.025084 | 0.025766 | 0.026447 | 0.027128 | 0.02781 | 0.028491 | 0.029173 | 0.029854 | 0.030536 | 0.031217 | 0.031898 | 0.03258 | 0.033261 | 0.033943 | 0.034624 | 0.035306 | 0.035987 | 0.036668 | 0.03735 | 0.038031
Деформации внешнего радиуса (Пользовательский материал) | 0.00036826 | 0.00073653 | 0.001289 | 0.0018414 | 0.0021501 | 0.0024578 | 0.0027648 | 0.0030711 | 0.0033769 | 0.0036822 | 0.0039872 | 0.0042918 | 0.0045962 | 0.0049004 | 0.0052043 | 0.0055082 | 0.0058118 | 0.0061154 | 0.0064189 | 0.0067223 | 0.0070256 | 0.0073289 | 0.0076322 | 0.0079354 | 0.0082386 | 0.0085418 | 0.0088449 | 0.009148 | 0.0094511 | 0.0097542 | 0.010057 | 0.01036 | 0.010664 | 0.010967 | 0.01127 | 0.011573 | 0.011876 | 0.012179 | 0.012482 | 0.012785 | 0.013088 | 0.013391 | 0.013694 | 0.013998 | 0.014301 | 0.014604 | 0.014907 | 0.01521 | 0.015513 | 0.015816 | 0.016119 | 0.016423 | 0.016726 | 0.017029
Деформации внутреннего радиуса (Пользовательский материал) | 0.0007336 | 0.0014672 | 0.0025677 | 0.0036682 | 0.0043554 | 0.0050418 | 0.0057273 | 0.0064123 | 0.0070967 | 0.0077807 | 0.0084643 | 0.0091476 | 0.0098306 | 0.010513 | 0.011196 | 0.011878 | 0.012561 | 0.013243 | 0.013925 | 0.014607 | 0.015289 | 0.015971 | 0.016653 | 0.017335 | 0.018017 | 0.018699 | 0.019381 | 0.020062 | 0.020744 | 0.021426 | 0.022108 | 0.02279 | 0.023471 | 0.024153 | 0.024835 | 0.025517 | 0.026199 | 0.026881 | 0.027562 | 0.028244 | 0.028926 | 0.029608 | 0.03029 | 0.030972 | 0.031653 | 0.032335 | 0.033017 | 0.033699 | 0.034381 | 0.035063 | 0.035745 | 0.036427 | 0.037109 | 0.037791
Э110опт при Т=350 °C

## Slide 11
Верификация радиационного роста
4 года
где f – флакс нейтронов, , Time – время моделирования, S,G – константы радиационного роста μ1',μ2' – коэффициенты, определяющие соотношение между компонентами тензора на главной диагонали.
Изменение температуры со временем от 22 °C до 300 °C
где – коэффициент линейного термического расширения в направлении ,
– изменение температуры
Chart: Время, сек
| 2.0000000000000001E-9 | 4.0000000000000002E-9 | 6.9999999999999998E-9 | 1E-8 | 5000000 | 10000000 | 15000000 | 20000000 | 25000000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 | 50000000 | 55000000 | 60000000 | 65000000 | 70000000 | 75000000 | 80000000 | 85000000 | 90000000 | 95000000 | 100000000
Аналитическое решение Э110опт | 0.00096744 | 0.00096744 | 0.00096744 | 0.00096744 | 0.0010874 | 0.0012074 | 0.0013274 | 0.0014474 | 0.0015674 | 0.0016874 | 0.0018074 | 0.0019274 | 0.0020474 | 0.0021674 | 0.0029714 | 0.0037754 | 0.0045794 | 0.0053834 | 0.0061874 | 0.0069914 | 0.0077954 | 0.0085994 | 0.0094034 | 0.010207
Численное решение Э110опт | 0.00019503 | 0.00039013 | 0.00068288 | 0.00097578 | 0.0010955 | 0.0012153 | 0.0013351 | 0.0014549 | 0.0015747 | 0.0016946 | 0.0018144 | 0.0019343 | 0.0020543 | 0.0021742 | 0.0029785 | 0.0037839 | 0.0045904 | 0.005398 | 0.0062067 | 0.0070164 | 0.0078273 | 0.0086392 | 0.0094522 | 0.010266
Аналитическое решение Э635 | 0.00096744 | 0.00096744 | 0.00096744 | 0.00096744 | 0.001025 | 0.0010826 | 0.0011402 | 0.0011978 | 0.0012554 | 0.001313 | 0.0013706 | 0.0014282 | 0.0014858 | 0.0015434 | 0.001601 | 0.0016586 | 0.0017162 | 0.0017738 | 0.0018314 | 0.001889 | 0.0019466 | 0.0020042 | 0.0020618 | 0.0021194
Численное решение Э635 | 0.00019503 | 0.00039013 | 0.00068288 | 0.00097578 | 0.0010333 | 0.0010907 | 0.0011482 | 0.0012057 | 0.0012632 | 0.0013207 | 0.0013782 | 0.0014357 | 0.0014932 | 0.0015507 | 0.0016083 | 0.0016658 | 0.0017233 | 0.0017809 | 0.0018384 | 0.001896 | 0.0019535 | 0.0020111 | 0.0020687 | 0.0021262
Зависимость удлинения образца от времени

## Slide 12: Стержневая модель ТВС-К
Рисунок – Общий вид стержневой модели каркаса ТВС-К
Рисунок – Общий вид стержневой модели ТВС-К

## Slide 13: Моделирование ТВС-К в условиях эксплуатации
Модель: стержневая модель ТВС-К.
Граничные условия:
узлы поверхностей хвостовика, соприкасающиеся с основанием АЗ, ограничены по степени свободы UZ
узлы поверхностей хвостовика и головки, соприкасающиеся с установочными стержнями, ограничены по степеням свободы UX и UY
Учитывается поджатие головки с усилием 3296 Н, жесткость пружин 28.95
Величина флакса на ТВЭЛ и НК: переменный по времени и по высоте
Время моделирования 2.96Е+07 сек ≈ 1 год (одна топливная кампания)
Переменные температурные поля
Рисунок – Поля распределения накопленного флюенса [1/м2] со временем в ТВС-К
Рисунок – Расчетная схема стержневой модели ТВС-К
Рисунок – Распределение температуры
13/15

## Slide 14
Характеристика | Величина
Удлинение ТВС-К под действием радиационного роста | 1.12 мм
Удлинение ТВС-К под действием радиационно-термической ползучести | 0.72 мм
Прогиб сборки | 1.73 мм
Удлинение сборки | 1.89 мм
Моделирование ТВС-К в условиях эксплуатации
После извлечения 4-х ТВС-К серии LFA из активной зоны блока №3 АЭС Ringhals (Швеция) было выполнено измерение их длины с последующим расчетом удлинения, которое составило за первую топливную кампанию в среднем 3.38 мм, с диапазоном от 2.75 до 4.0 мм.
Прогиб данной ТВС-К - 3 мм.
Рисунок – Деформации радиационного роста [м/м]
Рисунок – Деформации радиационно-термической ползучести НК [м/м]
Рисунок – Прогиб ТВС-К до охлаждения [м]
Рисунок – Прогиб ТВС-К после охлаждения [м]
Рисунок – Удлинение ТВС-К до охлаждения [м]
Рисунок – Удлинение ТВС-К после охлаждения [м]

## Slide 15: Результаты
В ходе работы изучен процесс радиационно-термической ползучести и радиационного роста, проведен литературный обзор и аналитическое исследование процессов.
Разработаны .dll библиотеки на языке Fortran, реализующие аппроксимирующие зависимости радиационного роста и терморадиационной ползучести циркониевых сплавов Э110опт и Э635. Библиотеки успешно интегрированы с ПК ANSYS, и их правильное функционирование подтверждено и сопоставлено с аналитическими решениями.
Главным результатом настоящего исследования является успешное внедрение радиационной ползучести и радиационного роста в полную стержневую модель ТВС-К. Последующее сравнение удлинения сборки с результатами испытаний подтверждает адекватность и точность разработанной модели.